NOWA NORMA KRAJOWA DLA BETONU – PN-EN 206-1

- ZAKRES I UKŁAD TEMATYCZNY

### WSTĘP

Nowa europejska norma dla betonu, która w polskiej wersji ma obowiązywać jako PN-EN 206-1, jest odmienna od koncepcji dotychczasowych krajowych norm betonowych, łącznie z obecnie obowiązującą PN-88/B-06250. Najważniejsze podstawowe zagadnienia zawarte w tej normie dotyczą: nowej klasyfikacji betonów, wymagań, kryteriów zgodności oraz zasad kontroli składników i betonu we wszystkich fazach jego tworzenia i produkcji.

12 maja 2000r. Europejska Komisja Normalizacji (CEN) zatwierdziła ostateczna wersję normy EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodności. Wcześniej dokonano akceptacji serii norm dotyczących: wymagań, metodyki badań i kryteriów zgodności dla kruszyw, cementów domieszek, mieszanki betonowej i betonu.

W związku z działaniami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 274 Polskiego Komitetu Normalizacji przygotowała polskie wersje tych norm. Dzięki temu budownictwo krajowe w części związanej z betonem może działać na podstawie aktualnych norm europejskich i krajowych, wśród których centralne miejsce zajmuje norma- PN-EN 206-1 „Beton”. Jej powiązanie z innymi normami komplementarnymi i bezpośrednio związanymi normami uzupełniającymi przedstawia Rys. 1a i 1b

KONCEPCJA NORMY PN-EN 206-1 NA TLE DOTYCHCZASOWYCH KRAJOWYCH NORM DLA BETONU

Zasadą polskich norm betonowych było takie opracowanie ich układu, aby oprócz definicji, pojęć i określeń dotyczących betonu i jego składników oraz wymagań i kryteriów oceny w zakresie właściwości składników, mieszanki betonowej i betonu, znajdowały się także metody badawcze, jak również zalecenia materiałowo-technologiczne do tworzenia składu i kontroli betonu wbudowanego w konstrukcji. Stosowana koncepcja uczyniła z normy zapis jednolitego postępowania technologicznego, od doboru składników poprzez projektowanie, wykonanie kontroli.

Zespół zagadnień, które uwzględnia norma obejmuje zazwyczaj następującą tematykę:

- określenie i zdefiniowanie pojęć

- metody badań, zasady i instrukcje

- zalecenia technologiczno-materiałowe

- wymagania i ograniczenia

- kontrola jakości – ocena zgodności

Jej udział w kolejnych normach przedstawia Tablica 1.

Tablica 1. Struktura norm betonowych

| Grupa problemowa | PN-63/ B-06250 | PN-75/ B-06250 | PN-88/ B-06250 | PN-EN/ 206-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenia i zdefiniowania | 5% | 5% | 5% | 25% |
| Metody badań, zasady, instrukcje | 50% | 30% | 50% | - |
| Zalecenia technologiczno-materiałowe | 20% | 20% | 5% | - |
| Wymagania i ograniczenia | 20% | 30% | 15% | 30% |
| Kontrola zgodności | 5% | 15% | 25% | 25% |
| Ocena zgodności | - | - | - | 20% |

Z powyższego zestawienia wynika iż koncepcja nowej normy PN-EN/260-1 jest całkowicie odmienna od poprzednich norm polskich dla betonu, łącznie z obecnie jeszcze obowiązującą normą PN-88/B-06250. We wszystkich wydaniach norm krajowych około 30 do 50 % stanowił opis metodyki badań, obejmujący procedury postępowania i dane o sprzęcie. Natomiast nowa norma nie zawiera problematyki badań, która została uwzględniona w grupie norm metodycznych dotyczących konkretnych pojedynczych metod badań. Dzięki temu treść całej obszernej normy (79 stron i 9 załączników) mogła być skoncentrowana na wymaganiach oraz kontroli i oceny zgodności z wymaganiami.

# ZAKRES I UKŁAD TEMATYCZNY NORMY PN-EN 206-1

Norma uwzględnia beton wytworzony w miejscu wbudowania, produkowany do wytwarzania prefabrykatów, jak również przedmiotów dystrybucji towarowej. Ze względu na technologię wykonania obejmuje betony konstrukcji monolitycznych jak i prefabrykowanych oraz precyzuje wymagania i ograniczenia, które dotyczą:

- materiałów składowych betonu

- mieszanki betonowej i betonu

- składu betonu

- specyfikacji betonu

- dostaw mieszanki betonowej

- procedur kontroli produkcji

- kryteriów i oceny zgodności

Pod względem tematycznym PN-EN 206

- ustala definicje i symbole stosowane w tekście,

- przyjmuje bardzo szeroką klasyfikację ekspozycji środowiskowej betonu, klasyfikację konstrukcji, wytrzymałość na ściskanie betonów zwykłych i lekkich (Tablica 2, 3 i 4),

- precyzuje wymagania dotyczące składników betonu, składu betonu, mieszanki betonowej i betonu stwardniałego,

- wprowadza jednoznaczny podział odpowiedzialności pomiędzy zamawiającym, wytwórcą oraz wbudowującym beton,

- określa zasadę kontroli i kryteria zgodności wyprodukowanego betonu oraz warunki jego wytwarzania, dotyczące personelu, stosowanego sprzętu i urządzeń,

- przyjmuje postanowienia w zakresie oceny zgodności.

## KLASYFIKACJA BETONÓW

Nowa norma PN-EN 206-1 wprowadza 6 klas ekspozycji betonu poddanego oddziaływaniu różnych środowisk.(Tablica 2)

W zakresie konstrukcji mieszanki betonowej norma dopuszcza wszystkie najpowszechniejsze w Europie metody pomiarowe. Wprowadzono cztery metody, z charakterystycznymi dla nich oznaczeniami klas konsystencji oraz zakresami wartości mieszanek. (Tablica 3)

Z kolei klasyfikację wytrzymałościową wszystkich betonów, w oparciu o wartości minimalnej wytrzymałości charakterystycznej, oznaczonej na próbkach walcowych przedstawia Tablica 4.

Norma przyjmuje klasyfikację gęstości betonu lekkiego i wyróżnia 6 klas: od D1.0 o zakresie gęstości 800 do 1000 kg/m3 poprzez D1.2; D1.4; D1.6; D1.8 do D2.0, obejmującej gęstości od 1800 do 2000 kg/m3. W stosunku do dotychczasowych krajowych norm, klasyfikacje podane w PN-EN 206-1 stanowią zasadnicze novum.

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  BETONU,  JEGO  SPECYFIKACJI  I  DOSTAWY MIESZANKI  BETONOWEJ.

Wymagania zawarte w normie dotyczące betonu obejmują wszystkie fazy jego tworzenia, właściwości eksploatacyjne i obejmują:

- składników betonu – cementu, kruszywa, wody zarobowej, domieszek i dodatków,

- składu betonu, w tym doboru cementu i kruszywa stosowania domieszek i dodatków,

- uwzględnienia klas ekspozycji i czasu eksploatacji konstrukcji poprzez stosowanie  dozwolonych rodzajów i klas materiałów składowych oraz właściwy dobór:

    - maksymalnego współczynnika wodno-cementowego

    - minimalnej zawartości cementu

    - minimalnej klasy wytrzymałości na ściskanie betonu

Całkowicie nowym pojęciem wprowadzonym do stosowania jest k uwzględniająca wpływ dodatków. Norma wyjaśnia zagadnienia ustalenia specyfikacji dla betonów dostarczonych, w której należy uwzględnić:

- przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu stwardniałego

- warunki dojrzewania

- oddziaływania środowiska, na które będzie narażona konstrukcja

- wymagania betonu wynikające z efektów fakturowych

- ograniczenia dotyczące zastosowania materiałów składowych z uwagi na środowisko

Stosuje się dwa rodzaje betonu wynikające z różnych oczekiwań specyfikującego względem producenta betonu:

- beton projektowy

- beton recepturowy

W odniesieniu do każdego zostały określone odmienne wymagania.

Norma szczegółowo określa, jakie informacje powinien przekazać wbudowujący beton dla dostawcy betonu oraz producent betonu wykonawcy łączenie z oceną współczynnika określającego rozwój wytrzymałości. Przy każdej dostawie wymagany jest szczegółowy dowód dostawy betonu towarowego, zawierający wszystkie dane identyfikujące producenta, miejsce i czas wykonania betonu oraz jego rozładunek.

## KONTROLA   I   KRYTERIA   ZGODNOŚCI

Proces kontroli zgodności obejmuje działania związane z e sprawdzeniem zgodności cech betonu ze specyfikacją. W zakresie kontroli zostały opracowane w normie procedury dla betonu projektowanego i receptowego. Wyróżnia się stadium produkcji początkowej i fazę produkcji ciągłej, a realizacja procesu kontroli obejmuje następujące stadia:

- opracowanie planu poboru próbek

- badania kontrolne

- odniesienie do kryteriów zgodności

Przykładowy plan minimalnej częstości poboru próbek przedstawia (Tablica 5), a sprawdzenie zgodności w zakresie wytrzymałości na ściskanie według dwóch kryteriów (Tablica 6). Norma określa również kryteria zgodności dla innych cech.

### KONTROLA PROCESU PRODUKCJI BETONU

Dotyczy warunków wytwarzania betonu w zakresie zgodności z określonymi wymaganiami i obejmuje:

- dobór materiałów

- projekt betonu

- produkcje betonu

- sprawdzenia i badania

- zastosowanie wyników badań dotyczących materiałów składowych, mieszanki betonowej i betonu oraz sprzętu

- kontrolę zgodności

W normie szczegółowo określono zakresy badań kontrolnych, składu, personelu, sprzętu, stosowanych urządzeń- (dozujące, mieszarki, sprzęt badawczy) i składników.

Producent betonu jest odpowiedzialny za ocenę zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami betonu i dlatego ma obowiązek  wykonać:

- badania wstępne

- kontrolę produkcji

- kontrole zgodności

W przypadku wyprodukowania betonu do obiektu o wysokim stopniu odpowiedzialności, sprawdzenie i certyfikację kontroli produkcji powinna przeprowadzić uznana jednostka kontrolująca.

### WNIOSKI    KOŃCOWE

Opracowana europejska norma PN-EN 206-1 jest normą całkowicie odmienną od poprzedniej normy betonowej. Podstawowa różnica polega na wyeliminowaniu części określającej procedury, metody oraz sprzęt do badań i uwzględnieniu tych zagadnień w oddzielnych normach. W nowej normie bardzo szczegółowo zostały ujęte zagadnienia trwałości betonu i zapewnienia jej przez właściwy dobór jakości składników i składu betonu. Także ukierunkowanie problemu jest zgodne z aktualnymi trendami światowymi w budownictwie betonowym.

Norma obszernie omawia problematykę jednoznacznego podziału odpowiedzialności za jakość betonu pomiędzy producentem, zamawiającym i wbudowującym, co ma prowadzić do zdecydowanej poprawy jakości wykonywanego i wbudowanego betonu.

Bardzo szczegółowo ujęte w normie zagadnienia dotyczące kryteriów kontroli zgodności, będą wymagać dla warunków krajowych opracowania dokumentów interpretacyjnych i stosownych wytycznych.

Zestaw norm dotyczących badania mieszanki betonowej i betonu stwardniałego jest kompletną, z wyjątkiem normy PN-EN 12390-3, która jest opracowywana. W trakcie dopracowywania są normy dotyczące kruszyw, wody zarobowej do betonu oraz podtematyczne normy arkuszowe.

#### LITERATURA

Materiały z konferencji, która odbyła się w Szezyrku w dniach 8-10 października 2002, pod hasłem: „DNI BETONU” – tradycja i nowoczesność – artykuł – prof.dr.hab.inż. Janusz Mierzwa – Politechnika Krakowska oraz „Norma PN-EN 206-1 jako nowa norma krajowa dla betonu”.